http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.73.043
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ "СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК”
Ле Куанг Дыонг
Студент 1 курса, магистр 1 года , 
кафедра «Технологии обработки материалов»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: С. М. Карпов, 
доктор технических наук, профессор кафедры «Технологии обработки материалов»

Аннотация: в статье проанализированы технологические способы изготовления молотковых изделий методами горячей и холодной штамповки. На основе данного изделия выбран наиболее рациональный способ производства: горячая штамповка. Цель работы – сравнение методов горячей штамповки и холодной штамповки, чтобы предложить подходящий технологический процесс ковки детали «Слесарный молоток»
Ключевые слова: Слесарный молоток, горячей и холодной штамповки, Deform 
Компьютерное моделирование технологии объемной штамповки детали "Слесарный молоток”
Введение

Тема "Компьютерное моделирование технологии объемной штамповки детали 'Слесарный молоток'" имеет свою актуальность и необходимость по нескольким причинам:

+ Эффективность производства: Компьютерное моделирование позволяет оптимизировать процесс штамповки, сокращая время и затраты на разработку и тестирование технологии изготовления детали. Это повышает эффективность производства и снижает издержки.

+ Качество продукции: С использованием компьютерного моделирования можно предварительно оценить качество и прочность детали, проанализировать возможные дефекты и предпринять меры по их предотвращению еще на стадии проектирования.

+ Инновации и развитие: Использование современных технологий моделирования способствует развитию инноваций в области производства и улучшению технологических процессов. Это позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными на рынке.

+ Экологические аспекты: Оптимизация производственных процессов через компьютерное моделирование может способствовать сокращению отходов и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
Изучены конструктивные размеры частей молота
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]


[image: image3.png]





Рисунос 1 : Головка молотка 

Таблица 1: Размеры, мм

	Номинальная масса 
	h
	h1
	h2
	r
	r1
	a
	c

	0,2
	43
	32
	54
	18
	4.1
	3
	3


Смоделируйте процесс штамповки с помощью программного Deform
Горячая штамповка
	Этап 1: Черновой штамповки

Введите входные значения:

1. Температура окружающей среды, о С - 20

2. Температура нагрева в 2 различных случаях, оС –, 500 оС

3. Скорость руансона 1 мм/с

4. Материал детали – Алюминии 1100

5. Коэффициент трения: 0.3
	Этап 2: Прецизионная штамповка

Введите входные значения:

1. Температура окружающей среды, оС - 20

2. Температура нагрева в 2 различных случаях, оС –, 500 оС

3. Скорость руансона 1 мм/с

4. Материал детали – Алюминии 1100

5. Коэффициент трения: 0.3


[image: image4.png]Load Prediction

¥ Load (N)

51784008

41384008

3184008

20884008

1.028+008

-1.47e+003

678

542

405

268

132

0475

Time (sec)




Рисунок 2: Сила штамповки

Этап 1: P=493718Н; Этап 2: P=192147Н
Холодная штамповка
	Этап 1: черновой штамповки

Введите входные значения:

1. Температура окружающей среды, оС - 20

2. Температура нагрева в 2 различных случаях, оС –, 20 оС

3. Скорость руансона 1 мм/с

4. Материал детали – Алюминии 1100

5. Коэффициент трения: 0.12
	Этап 2: Прецизионная штамповка

Введите входные значения:

1. Температура окружающей среды, оС - 20

2. Температура нагрева в 2 различных случаях, оС –, 20 оС

3. Скорость руансона 1 мм/с

4. Материал детали – Алюминии 1100

5. Коэффициент трения: 0.12


[image: image5.png]Load Prediction

¥ Load (N)

91784008

7.338+008

5504005

36784008

1.838+008

68.4

547

410

274

137

0.000

Time (sec)




Рис 28: Сила штамповки

Этап 1: P=803791Н; Этап 2: P=872896Н
Заключение
1. Проведен анализ известных теоретических исследований «Слесарный молоток». 

2. Смоделировать детальную технологию горячей и холодной штамповки «Машинный молоток», используя метод конечных элементов в программном комплексе Deform.

 
3. Сравнивая результаты моделирования двух вариантов процесса горячей штамповки и холодной штамповки, обнаруживается, что сила штамповки и напряжёние в процессе горячей штамповки ниже. Причина: 


-     Холодноштампованный металл менее пластичен, 


- Из-за деформации при температуре ниже температуры кристаллизации напряжение течения металла велико, при деформации металл стабилизируется, работа и сила деформации велики. 
Поэтому оптимальным является выбор метода горячей штамповки.
Литература

1. Воронцов А. Л. Теория малоотходной штамповки. М.: Машиностроение. 2005. 859 с.

2. Воронцов А. Л. Теория штамповки выдавливанием. М.: Машиностроение. 2004. 721 с.

3. Технология конструкционных материалов / А. М. Дальский, Т. М. Барсукова, В. С. Гаврилюк, А. М. Дмитриев и др. М.: Машиностроение. 2005. 592 с.
4. Перлин И. Л., Райтбарг Л. Х. Теория прессования металлов. М.: Металлургия. 1975. 448 с.

5. Холодная объёмная штамповка. Справочник / Под ред. Г. А. Навроцкого. М.: Машиностроение. 1973. 496 с.

6. Овчинников А. Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах. М.: Машиностроение. 1983. 200 с.

7. Бережной В. Л. Организационные и технические особенности производства алюминиевых пресс-изделий в Республике Корее и России // Кузнечно-штамповочное производство. 2004. № 4. С. 40-45.

8. Воронцов А. Л., Маштакова М. Ю. Совершенствование технологии изготовления скобообразных изделий методом выдавливания // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Ремонт. Восстановление. Реновация». Уфа. 2012. С. 78-79.

1

