УДК 621.785.545

ЗАКАЛКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСИ КОЛЕНЧАТОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

Хотенов К.А., студент группы СМ 9-23

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Специальное машиностроение»

hotenov.kirill@yandex.ru

Научный руководитель: Федоров С.К., д.т.н., профессор

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Машиностроительные технологии»

Коленчатая ось - это изделие, состоящее из сварной стальной трубы с двумя посадочными поверхностями, немного смещенными относительно друг друга. Оси такого типа используются в военной (боевая машина десанта, многоцелевой плавающий бронетранспортёр) и гражданской (гусеничный трелёвочный трактор, двухзвенный вездеход, сельскохозяйственный трактор общего назначения) технике. Ось не передает вращающего момента, а лишь подвержена изгибу. В процессе эксплуатации деталь подвергается переменным динамическим нагрузкам, поэтому ее жесткость должна быть достаточной для обеспечения необходимой точности движения подвижных частей под воздействием рабочих нагрузок. Поверхности контакта коленчатой оси с другими деталями в узле, должны обладать высокой износостойкостью.

Для того чтобы техника оставалась в боевой готовности на протяжении длительного времени, ее постоянно обслуживают и ремонтируют. Технику, как правило, восстанавливают агрегатным способом - то есть заменяют изношенные детали на новые. Заменять коленчатую ось таким способом проблематично: цена новой детали лежит в промежутке от 30 до 120 тыс. рублей, а восстанавливать ось путём наплавки метала нерационально: металл теряет свои полезные свойства, а сама деталь может деформироваться. Кроме того, после наплавки, следует закаливать наиболее нагруженные поверхности деталей.

Эффективным методом повышения долговечности и износостойкости деталей, является  электромеханическая обработка (ЭМО) [1-2]. За счёт упрочнения можно даже уменьшать вес изделий.

ЭМО позволяет закаливать поверхности деталей на глубину до 2 мм. ЭМО можно закаливать поверхности цилиндрических и плоских стальных и чугунных деталей с повышением микротвердости   до 4 раз и  одновременным  улучшением шероховатости на

1-2 класса. Способ имеет ряд преимуществ, к которым относится: экологичность, низкая шероховатость упрочненной поверхности, возможность обработки изделий различной конфигурации и типоразмера с получением необходимого качества, отсутствие коробления и поводки деталей, низкая себестоимость закалки.

На кафедре МТ13 выполнена закалка наружной цилиндрической поверхности детали из стали 40Х. В результате исследований установлено, что твердость поверхностного слоя детали увеличилась с 18 HRC – в исходном состоянии, до 58 HRC – после ЭМО. Глубина закаленного слоя составила 1,2 мм.

Список литературы

1. Гаврилов Д. В., Федоров С. К. Повышение долговечности деталей электромеханической обработкой // Инновационные технологии, оборудование и материалы заготовительных производств в машиностроении: сборник трудов Международной научно-технической конференции, Москва, 24-26 мая 2022 г. / МГТУ им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский ун-т); общ. ред. Лавриненко В. Ю. - М., 2022. - С. 287-289.

2. Федорова Л.В., Нго В.Т., Иванова Ю.С., Нгуен T.К. Повышение износостойкости втулок защитных консольных насосов электромеханической поверхностной закалкой // Агроинженерия. 2022. Т. 24. № 1. С. 55-59.