http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 669.15-192 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СПЛАВА СИСТЕМЫ 

FE-NI-CO-MO-TI
Роман Антонович Быков
Студент 4 курса бакалавриата 
кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Научный руководитель: А. И. Плохих, 
кандидат технических наук, заведующий кафедры «Материаловедение»

Исследуемый сплав представляет собой мартенситно-стареющую сталь. Это особый класс высокопрочных материалов, превосходящий по конструкционной прочности и технологичности среднеуглеродистые стали. Их основа – безуглеродистые (σв ≤ 0,03% С) сплавы железа с 8–25% Ni, легированные Co, Mo, Ti, Al, Cr и другими элементами. Высокая прочность этих сталей достигается совмещение двух механизмов упрочнения: мартенситного γ→α превращения и старения мартенсита. В таблице 1 представлены свойства некоторых мартенситно-стареющих сталей. 

Таблица 1. Механические свойства

	Обозначение стали
	Средняя концентрация легирующих элементов % (по массе)
	Механические свойства

	
	
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	KCU

	
	
	МПа
	%
	МДж/м2

	Н18К8М5Т
	18 Ni; 8 Co; 5 Mo; 0,5 Ti
	1850
	1800
	12
	60
	0,5

	Н18К9М5Т
	18 Ni; 9 Co; 5 Mo; 0,5 Ti
	1900
	1830
	8
	50
	0,6

	Н18К9М5Т
	18 Ni; 9 Co; 5 Mo; 0,8 Ti
	2100
	1900
	8
	50
	0,5

	Н15К9М5ТЮ
	15 Ni; 9 Co; 5 Mo; 0,7 Ti; 0,9 Al
	1960
	—
	6
	23
	—


Области использования мартенситно-стареющих сталей непрерывно расширяются. Их применяют не только в качестве конструкционного материала, но также для изготовления различного инструмента сложной конфигурации (в том числе, работающего в условиях ударного нагружения). Преимущества мартенситностареющих сталей перед другими высокопрочными материалами состоит, прежде всего, в более высоком сопротивлении хрупкому разрушению, а также в высокой технологичности: упрочнение достигается в результате несложной термической обработки.

Целью работы является изучение структуры и свойств исследуемого сплава. Такие исследования интересны ввиду появления ряда металлографических проблем при производстве деталей большого сечения. Для нахождения и анализа выделений по границам зёрен использовался растровый электронный микроскоп и рентгеноспектральный микроанализатор. Также были получены термограммы для данного сплава с помощью дилатометрии и дифференциальной сканирующей калориметрии. 
Литература
1.  Перкас М.Д. Структура, свойства и области применения высокопрочных мартенситностареющих сталей // МиТОМ. — 1985. — № 5. — С. 23–33.
2.  Еднерал А.Ф., Жуков О. П., Перкас М.Д. Мартенситностареющие стали с прочностью более 200 кг/мм2 // МиТОМ. — 1971. —№ 4. — С. 9–14.
3.  Потак Я.М. Высокопрочные стали. М.: Металлургия, 1972. 210 с.
1

