УДК 539.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ

Ада Валерьевна Однороб

Студент 1 курса,

кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: Р.С.Фахуртдинов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение»

Структура и свойства стали определяются условиями проведения деформации. Зависимость «скорость деформации - структура - свойства» является основополагающей для прогнозирования будущих механических характеристик детали при обработке сталей взрывом.

Цель данной работы исследование влияния концентрации углерода на структуру и свойства сталей 10, 20, 45 и 60, 110Г2С после взрыва, а также влияния скорости деформирования на микротвердость стали 60.

Объектами исследования были разрушенные взрывом фрагменты цилиндрической оболочки из сталей: 10, 20, 45 и 60, 110Г2С. Скорость деформации для стали 60 изменялась от 0,046105 с-1 до 0,98105 с-1 в зависимости от использования разного типа взрывчатого вещества.

В работе были проведены следующие исследования:

- Металлографический анализ микроструктуры образцов, полученных при увеличении 200, 500 и 1000 крат.

- Измерение микротвердости по поперечному сечению образцов. Микротвердость измеряли на приборе DuraScan 70 при нагрузке 50г.

Деформирование взрывом приводит к формированию структуры деформации, которая отличается неравноосной формой зерна (рисунок 1).

| Скорость деформации с-1 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.046105 |  |  |  |
| 0.45105 |  |  |  |
| 0.54105 |  |  |  |

Рисунок 1. Микроструктура стали 60 при разной скорости деформации; 200, 500, 1000

При постоянной скорости деформации около 0,5∙10-5 с-1 с увеличением концентрации углерода с 0,2 до 0,6 % возрастает микротвердость сталей. Однако, эта зависимость нарушается для стали 10 и 110Г2С (рисунок 2).

Рисунок 2. Изменение микротвердости оболочек сталей 10, 20, 45 и 60, 110Г2С в зависимости от концентрации углерода при скорости деформации около 0,5 ∙ 10-5 с-1.

Заключение. С увеличением концентрации углерода микротвердость сталей увеличивалась, кроме микротвердости при концентрации 0,2 и 1,1 %С. Деформирование цилиндрических оболочек из стали 60 при взрыве приводит к повышению микротвердости: с увеличением скорости деформации с 0,046105 с-1 до 0,54105 с-1, зерна вытягивались перпендикулярно действию взрывной волны, а микротвердость увеличилась с 289 до 375 HV50.

Литература

- Обработка металлов взрывом/ А. В. Крупин, В. Я Соловьев, Г. С. Попов, М. Р. Кръстев. – М.: Металлургия, 1991. – 496 с.

ISBN 5-229-00098-8

- Взрывные технологии: учебник для вузов / В. В. Селиванов, И. Ф. Кобылкин, С. А. Новиков. – 3-е изд. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. – 519, [1] с. : ил. ISBN 978-5-7038-5622-2