УДК 620.193.013

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ НА ИХ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА

Кудашёв Мирослав Андреевич (1)

Магистр 2 года (1),

кафедра «Материаловедение»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: Ю.А. Пучков, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение»

Первые сведения в научно-технической литературе по высокоэнтропийным сплавам были представлены в 2004 году [1]. В работе Кантора с соавторами было показано, что получение сплавов на основе не менее 5 элементов с примерно равным атомным содержанием позволяет фиксировать однофазную структуру, обеспечивающую в новых сплавах высокие эксплуатационные свойства. Так для эквиатомного сплава Fe-Cr-Co-Ni-Mn выявлено изменение механизма деформации при криогенных температурах, что обеспечивает существенное повышение прочности, пластичности и вязкости разрушения при 77 К. Многочисленные исследования в области высокоэнтропийных сплавов за последние 20 лет свидетельствуют о высоком потенциале таких сплавов в современном машиностроении [2].

В ИМЕТ РАН проводятся систематические исследования высокоэнтропийных сплавов, а в лаборатории пластической деформации металлических материалов в рамках государственного задания выполняют работу по получению фольги из сплавов, близких по химическому составу к эквиатомным сплавам Кантора. Одним из направлений исследования прокатанных полос является оценка их коррозионной стойкости в растворах поваренной соли.

Целью данной работы является определение влияния степени деформации при продольной прокатке на механическую прочность и коррозионную стойкость сплава Кантора в 3,5 % растворе NaCl.

Для изготовления высокоэнтропийного сплава были использованы элементные порошки, а также порошок ферромарганца. После механического смешения в турбулентном смесителе порошковая смесь прессовалась в холодную для последующего спекания в вакуумной печи. В процессе спекания произошло расплавление заготовки. Поэтому дополнительно полученная заготовка была переплавлена в аргонно-дуговой печи. После трехкратного переплава слиток был прокован до пластины толщиной 3 мм. На четырехвалковом стане в холодную были проведены операции продольной прокатки с отбором образцов после разной степени деформации (K1,8 – 40 % степени деформации, K1,2 – 60 %, K0,6 – 80 %). Далее были изготовлены образцы для проведения механических испытаний и коррозионных исследований по трехэлектродной схеме в водном растворе 3,5 % NaCl с использованием хлорсеребряного электрода сравнения и платинового вспомагательного электрода.

Результаты механических испытаний представлены в таблице 1. Выявлено, что полученный высокоэнтропийный сплав в исходном состоянии имеет высокую пластичность и низкую прочность. Увеличение степени деформации при прокатке обеспечивает повышение предела текучести с 192±39 до 946±22 МПа, но способствует существенному снижению пластичности.

Исследования коррозионной стойкости показали, что с увеличением степени деформации наблюдается понижение тока коррозии, что свидетельствует о повышении коррозионной стойкости к общей коррозии.

Таблица 1. Влияние ТО и степени деформации на механические и коррозионные свойства сплава Кантора

| № п/п | Образцы | Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Потенциал коррозии, мВ | Плотность тока коррозии, А/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закалка | 3 | 192±39 | 550±37 | 64,1±30,8 | – | – |
| 2 | Ковка | 3 | 432±6 | 1154±5 | 13,8±0,4 | – | – |
| 3 | К1,8 | 1,8 | 748±25 | 912±135 | 9,8±0,7 | –68,5 | 3,98*10-8 |
| 4 | К1,2 | 1,2 | 748±24 | 1197±18 | 7,0±4,1 | –13,5 | 3,37*10-8 |
| 5 | К0,6 | 0,6 | 946±22 | 1325±61 | 3,1±2,8 | –61,5 | 2,90*10-8 |

Выполненные исследования показали, что высокоэнтропийный сплав Кантора обладает высокой технологичностью при продольной прокатке без дополнительного нагрева. Повышение степени деформации приводит к снижению пластичности, но к повышению стойкости к общей коррозии. Следовательно, в дальнейшем требуется оценка различных видов термообработки прокатанных пластин для повышения их пластичности и коррозионной стойкости.

Литература

1. 	Cantor B., Chang I.T.H., Knight P., Vincent A.J.B. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys // Materials Science and Engineering: A. 2004. Vol. 375377. P. 213–218.

2. 	Громов В.Е., Шлярова Ю.А., Коновалов С.В., Воробьев С.В., Перегудов О.А. Применение высокоэнтропийных сплавов // Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2021; 64(10):747-754. DOI: 10.17073/0368-0797-2021-10-747-754.