УДК 621.791

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СВАРНОГО ШВА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Крючков Вадим Александрович

Студент 4 курса,

кафедра «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: д.т.н., доцент, заведующий кафедрой МТ7 «Сварка, диагностика и специальная робототехника» Коберник Николай Владимирович

Аннотация. Рассмотрен способ сварки вертикальных сварных соединений плавящимся электродом в среде защитных газов, при котором сварочная горелка совершает продольно-поперечные колебания вдоль направления сварки. Рассмотрена возможность реализации данного метода на робототехнических комплексах для сварки.

Ключевые слова: Вертикальные сварные соединения, сварка в среде защитных газов, траектория перемещения сварочной горелки.

Сварка в вертикальном пространственном положении отличается от сварки в нижнем пространственном положении. Основная сложность связана со стеканием расплавленного металла сварочной ванны под действием сил тяжести. Одним из технологических приемов, обеспечивающих удержание сварочной ванны, является применение поперечных колебаний [1,2]. Применение поперечных колебаний способствует увеличению ширины сварочной ванны и одновременному уменьшению её длины, что приводит к ускорению процесса кристаллизации металла сварочной ванны.

При многопроходной сварке в вертикальном пространственном положении требуется большее количество слоев меньшей толщины чем при сварке в нижнем, что уменьшает общую скорость изготовления таких сварных соединений. Для увеличения производительности и уменьшении числа необходимых слоев был разработан способ сварки с поперечно-продольными колебаниями сварочной горелки [3]. При этом продольное перемещение горелки, а соответственно и сварочной дуги, совершается не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Данный технологический прием обеспечивает проплавление корневого слоя шва, а применение поперечных колебаний обеспечивает удержание сварочной ванны большего объема, что позволяет увеличить ширину и толщину слоя.

Данный метод сварки был разработан для автоматических комплексов. В данной работе рассматривается возможность применения на робототехнических комплексах. Основной задачей и основной сложностью является настройка параметров колебания сварочной горелки по сложной траектории с одновременным учетом перемещения в вертикальном направлении.

Литература

- Чернышов Г.Г. Исследование процесса формирования корневого шва на весу при сварке в СО2 стыковых соединений технологических трубопроводов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, 1969 г.

- Lara M., Díaz V.V., Camus M., Da Cunha T.V. Effect of transverse arc oscillation on morphology, dilution and microstructural aspects of weld beads produced with short‑circuiting transfer in GMAW // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2020) 42:449

- Патент № 2811485 C1 Российская Федерация, МПК B23K 9/16, B23K 33/00. Способ дуговой сварки стыковых вертикальных соединений : № 2023129910 : заявл. 17.11.2023 : опубл. 12.01.2024 / М. А. Шолохов, Д. С. Бузорина, А. Ю. Мельников [и др.] ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Шторм". – EDN HDISOU.