УДК 53.084.823

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВАЛОВ ПОД ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ

Абдоков Виталий Эдуардович

Студент 4 курса

кафедра «Технологии обработки материалов»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: А.С. Кононенко 
доктор технических наук, профессор кафедры «Технологии обработки материалов»

Валы являются одними из наиболее распространенных и ответственных деталей в машиностроении. Поломка вала может вызвать остановку узла или всего агрегата. Как правило износ посадочных поверхностей под подшипники качения является основной причиной выхода валов из строя [1–3].

Посадочные поверхности валов изнашиваются, в основном, вследствие фреттинг-коррозии, усталостного выкрашивания и абразивного износа. Это приводит к увеличению ударных нагрузок на вал, повышению температуры и шума во время эксплуатации, а также к сокращению срока службы подшипниковых узлов [4–8].

Ввиду того, что изготовление нового вала является дорогостоящим и ресурсоёмким процессом, более экономичным решением будет восстановление его изношенных поверхностей [9]. В настоящее время существует множество классических методов восстановления, таких как наплавка, электролитическое наращивание, напыление. Однако, в настоящее время, наиболее перспективным, экономически выгодным и технологически простым в сравнении с классическими способами восстановления является использование материалов на основе эпоксидных смол, называемых металлополимерными композициями. Данный способ не требует высокой квалификации персонала и специального оборудования.

Технология восстановления с использованием металлополимерных композиций включает в себя обтачивание и последующее обезжиривание изношенной поверхности для нанесения состава, его полимеризацию в течение 24 ч, последующую механическую обработку под номинальный размер и контроль поверхности. Наиболее оптимальной является толщина нанесенной композиции от 1 до 3 мм, ввиду того, что в этом диапазоне толщин достигаются более высокие значения прочности и жесткости соединения вал–подшипник [10].

Однако, полимерные составы холодного отверждения на основе эпоксидных смол имеют ряд недостатков, таких как низкая стойкость к вибрационным нагрузкам и рабочим жидкостям, а также недостаточно высокие прочностные характеристики. Данные недостатки устраняются при модифицировании исходных полимеров наноразмерными наполнителями, добавление которых в исходный состав приводит к увеличению модуля упругости композиции, благодаря чему улучшается адгезия полимера с восстанавливаемой поверхностью, технологические, прочностные и эксплуатационные характеристики полученного полимерного состава.

Для восстановления валов целесообразно использовать отечественные составы холодного отверждения с добавлением железа, наилучшие эксплуатационные и прочностные характеристики из которых имеет Анатерм-216. Он обладает широким диапазоном рабочих температур (от -200°С до 150°С) и высокой адгезионной прочностью (30–35 МПа).

Вывод. Таким образом, наиболее эффективным способом восстановления посадочных поверхностей вала под подшипники качения является нанесение на изношенную поверхность нанокомпозитного состава холодного отверждения, использование которого позволяет с минимальными трудозатратами и капиталовложениями продлить ресурс вала.

Литература

- Кононенко, А.С. Восстановление посадочных мест под подшипники качения в корпусных деталях машин полимерными нанокомпозитами [Текст] / А.С. Кононенко, И.А. Кузнецов // Труды ГОСНИТИ. 2016. Т. 124 (2). С. 81–85.

- Кононенко, А.С. Особенности восстановления шпиндельных валов металлорежущих станков полимерными материалами и нанокомпозициями на их основе / Кононенко А.С., Кильдеев Т.А., Соловьева А.А. Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2018. № 10. С. 3-8.

- Кононенко, А.С. Повышение прочностных характеристик анаэробных полимерных составов, используемых при восстановлении посадок подшипников качения / Кононенко А.С., Соловьева А.А.Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2019. № 2. С. 35-38.

- Игнаткин, И.Ю. Способ восстановления вала редуктора с применением упрочненной ремонтной детали / И.Ю. Игнаткин, А.В. Дроздов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2020. №9. С. 13-17.

- Кононенко, А.С. Герметизация неподвижных фланцевых соединений анаэробными герметиками при ремонте сельскохозяйственной техники [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.20.03 / Кононенко Александр Сергеевич. – М., 2001. – 156 с.

- Игнаткин, И.Ю. Способ восстановления вала редуктора с применением упрочненной ремонтной детали / И.Ю. Игнаткин, А.В. Дроздов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2020. №9. С. 13-17.

- Игнаткин, И.Ю. Способ восстановления изношенной поверхности вала редуктора в соединении "вал-манжета" с применением ремонтной втулки и полимерных материалов / И.Ю. Игнаткин, А.В. Дроздов // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионально образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» 2019. № 6 (94). С. 40-45.

- Кононенко, А.С. Повышение надежности неподвижных фланцевых соединений сельскохозяйственной техники использованием наноструктурированных герметиков [Текст]: автореферат дис. … доктор техн. наук: 05.20.03 / Кононенко Александр Сергеевич. - М., 2012. - 34 с.

- Кононенко, А.С. Стойкость к старению и вибрационным нагрузкам полимерного композиционного материала на основе анаэробного герметика «АН-111» / А.С. Кононенко, Д.Н. Псарев, А.Б. Рожнов. // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина". 2019. № 5 (93). С. 4-8.

- Theoretical determination of the minimum thickness of a polymer layer providing ensured protection of a shaft–bearing joint from fretting corrosion. Kononenko A.S., Solovyeva A.A., Komogortsev V.F. Polymer Science. Series D. 2020. Т. 13. № 1. С. 45-49.