http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.7.043
Оптимизация процесса листовой штамповки детали «Щиток»
Сабирзянова Ирина Тимуровна
Студент 5 курса, 
кафедра «Технологии обработки давлением»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: Ю.В. Майстров, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии обработки давлением»

Листовая штамповка широко используется в различных отраслях промышленности, особенно автомобилестроении, самолетостроении, ракетостроении и тд. В работе рассматривается процесс изготовления детали «Щиток», использующейся в ракетостроении. Существующая технология включает в себя 11 основных операций, в том числе два перехода вытяжки и отбортовку на гидравлическом прессе с нагревом заготовки и раздачу на магнитно-импульсной установке. Данный процесс трудо- и времязатратный, поэтому целью работы стала оптимизация технологии. 

Сплав, из которого изготавливается деталь является нестандартным, поэтому для математического моделирования необходимо создать реологию материала. Задание реологии определяется следующими экспериментальными исследованиями: построение кривой упрочнения, определение коэффициентов анизотропии, упругих свойств, коэффициентов трения и критерия разрушения – диаграммы предельного деформирования (FLD, ISO 12004).

Построение кривых упрочнения, а также определение упругих свойств материала осуществлялось на основе опытов на растяжение с разной скоростью деформирования образцов, вырезанных из листа под 0°, 45° и 90° к направлению проката. На основе этих данных были выявлены участки монотонной деформации и проведены опыты на растяжение для определения коэффициентов анизотропии для построения модели условия пластичности Hill-48.  
Диаграмма предельных деформаций определяет пределы формоизменения материала до разрушения для различных деформированных состояний (различные соотношения между ε1 и ε2). Деформированные состояния варьируются от одноосного растяжения до двухосного растяжения (формовка). Совокупность значений предельных деформаций при различных состояниях, полученных по результатам экспериментов, представлена в виде кривой предельных деформаций (forming-limit curve, FLС). Для построения FLC-диаграммы, согласно EN ISO 12004-2.2021, существуют 2 основных метода проведения испытаний: метод Наказимы (Nakajima) и метод Марчиньяка (Marciniak), в данной работе использовался второй, основанный на проведении процесса формовки (двухосное растяжение) образца пуансоном с плоским торцом до появления разрушения в исследуемой области, фланец при этом жестко зафиксирован. Во время опыта чтобы исключить трение между образцом и пуансоном кладут подкладку из более пластичного материала с отверстием в центре. Для построения диаграммы требуется получение значений предельных главных деформаций минимум для 6 различных деформированных состояний, включая плоское деформированное состояние (ПДС), при котором одна из главных деформаций равна нулю. Различные комбинации деформаций достигаются за счет испытаний образцов отличающихся по форме предварительно изготовленного выреза. С помощью предварительно нанесенной маркировочной сетки и оптической системы фиксировались перемещения и после с помощью программы рассчитывались деформации. 
Определение коэффициентов трения выполнялось при помощи специальной оснастки, закрепленной в испытательной машине, в которую помещали плоскую прямоугольную заготовку, обезжиренную или с нанесенным смазочным материалом. Образец зажимался между двумя стальными прокладками с определенным давлением и протягивался через них, после чего расчетным путем был определен коэффициент трения. 
Технологический процесс, разработанный с применением математического моделирования в программном комплексе QForm, содержит необходимое (меньшее) количество технологических переходов и обеспечивает получение качественных деталей.
Литература

1. 
Хилл Р. Математическая теория пластичности: пер. с англ. Э.И. Григолюка – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 407 с.

2. 
EN ISO 12004-2.2021
1

