http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.74.043
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ «КОРПУС» ИЗ СПЛАВА АК9 МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Михальцевич Мария Владимировна
Студент 6 курса
кафедра «Литейные технологии»

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана
Научный руководитель: Д.Э. Хилков, 
доцент кафедры «Литейные технологии»
 Объектом данного исследования является отливка «Корпус», изображенная на рисунке 1, серийностью 300 тыс./год, габаритами 0,08 кг/шт., изготовленная из доэвтектического силумина марки АК9. Исходя из конфигурации и массовой серийности отливки целесообразнее будет выбрать тип литья под давлением. Данный метод позволяет минимизировать или полностью исключить механическую обработку, что значительно сокращает производственный цикл и уменьшает себестоимость конечной продукции. 
Однако, несмотря на очевидные преимущества, технология ЛПД сопряжена с рядом сложностей, основной из которых является обеспечение стабильного качества отливок и минимизация брака, обусловленного литейными дефектами. К числу наиболее распространенных дефектов относятся газовая и усадочная пористость, недоливы, холодные спаи, трещины и коробление. Эти дефекты не только ухудшают внешний вид изделий, но и, что более критично, снижают их механические свойства и эксплуатационную надежность, что недопустимо для ответственных деталей, таких как корпуса различных агрегатов и приборов. 
[image: image1.png]


Рис. 1 Геометрия отливки
Ключевым элементом, определяющим гидродинамику заполнения пресс-формы, характер кристаллизации расплава и, в конечном счете, качество получаемой отливки, является правильная конструкция литниковой системы. С учетом малогабаритности и массовой серийности, оптимальное число отливок в литниковой системе равняется 6 шт.  При этом следует обеспечить последовательное заполнение полости формы потоком расплава с вытеснением воздуха в сторону промывников и вентиляционных каналов.
В рамках данной работы с помощью оптимизации конструкции необходимо добиться одновременной заливки многогнездной системы и рассмотреть варианты расположения промывников, с помощью которых можно достичь снижения процента газовой пористости и повысить качество в конечном продукте. Для этого использовался программный пакет для моделирования течений со свободной поверхностью — Flow 3D
По итогам исследовательской работы на основе базовой методики расчета значений элементов литниковой системы [2] и на основе анализа выбора места подвода расплава к отливкам была спроектирована литниковая система для отливки «Корпус», которая показала лучший результат по одновременной заполняемости гнезд для равномерного вытеснения воздуха из пресс-формы и соблюдения правильного температурного режима, что повысило механические свойства детали и уменьшило количество брака на производстве. Вычислительное моделирование заполнения расплавом полости пресс-формы отливки подтвердило корректность рассчитанных значений элементов литниковой системы.
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


В силу сложности процесса расчета программой способа литья под давлением, а также затрат большого количества времени на получения результатов моделирования из-за ограниченной сетки, из расчета литниковой системы был убран крупногабаритный пресс остаток. Также для простоты расчета в программе можно убрать симметричную часть литниковой системы, то есть рассчитывать только три отливки из шести. Результат заливки показан ниже на рисунке 2.
Рис. 2 Проливка выбранной конфигурации ЛС
Во второй части работы, уже исходя из проанализированной конструкции литниковой системы и габаритов пресс-формы, была выбрана прямоугольная конфигурация промывника для увеличения его габаритов и возможности лучше захватывать первые загрязненные порции сплава и воздуха. Промывник по рекомендациям необходимо располагать в наиболее отдаленном от впуска расплава местах и соединяет отливку с вентиляционными каналами на плоскости разъема формы.  
В этом случае с помощью программы была выведена доля насыщения парами воздухом сплава, где по итогам результата программы были выявлены наиболее уязвимые места отливки. По результатам симуляции интенсивное замешивание воздуха наблюдалось в боковых частях отливки.
[image: image5.jpg]temperature

908.000
877.195
846.390
815.584
784.779
753.974
723.169




	

	Рис. 3 Конфигурация промывников в отливке


После анализа возможных вариантов программа показала, что наилучшим вариантом является три промывника по краю отливки. 

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]volume fraction of entrained air

1.000
0.833
0.667
0.500
0.333
0.167
0.000




Рис. 4 Доля насыщения парами воздухом сплава в ЛС
Литература

1. 
Коротченко И.А. Развитие технологии и практики изготовление тонкостенных протяженных отливок из эвтектических силуминов на машинах литья под давлением с горизонтальной холодной камерой: дис. док. наук.  М., 2024. 158 с.
2. 
Литье под давлением. Под ред. А. К. Белопухова. — М., «Машиностроение», 1975. 400 с. С ил.
3. 
Беккер М.Б., Заславской М.Л, Игнатенко Ю.Ф., Коротков Р.А., Невзоров В.Я. Литье под давлением. — М.: «Машиностроение», 1990. ​— 400 с.
4. 
Кузьмич В. Н., Мойсейчик Д.А. Разработка технологии изготовления отливки литьем под давлением. // Литье и металлургия. Электрон. журн. 2012. 3(67) Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-tehnologii-izgotovleniya-otlivki-litiem-pod-davleniem/viewer (дата обращения 28.02.2026)
5. 
Коротченко А.Ю., Зарубин А.М., Коротченко И.А. Моделирование заполнения расплавом пресс-форм литья под давлением., МГТУ им. Н.Э. Баумана, ООО «АРМ-Лайн». Режим доступа: https://www.flow3d.com/wp-content/uploads/2014/08/Modeling-of-High-Pressure-Die-Casting-Filling.pdf (дата обращения 20.02.2026)
6. 
Разумов М.С., Вязников Н.Д. Выбор рациональной температуры литья алюминия марки АК-9. // Современные материалы, техника и технологии. Электрон. журн. 2019. №6(27). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-ratsionalnoy-temperatury-litya-alyuminiya-marki-ak-9/viewer (дата обращения 19.02.2026)
1

