http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 


УДК 621.98
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ИЗДЕЛИЙ ТИПА "ПЕРЕХОДНИК" С ПРИМЕНЕНИЕМ СПОСОБА "ОБЖИМ-РАЗДАЧА"
Татьяна Андреевна Катунина
Магистр 2 года, 

кафедра «Технологии обработки материалов»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Научный руководитель: С.М. Карпов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии обработки материалов»

Разработка эффективных технологий изготовления переходников, основанная на синергии операций раздачи и обжима с анализом напряженно-деформированного состояния материала, способствует не только экономии ресурсов, но и стимулированию инновационных решений, а также совершенствованию технологий. 

Учитывая широкую доступность на рынке композитных материалов на основе полиамида и поликарбоната, их экономическую эффективность и относительную простоту обработки методом FDM-печати, а также их прочностные свойства, именно эти материалы были проанализированы. Тем самым был выбран PC-CF, а точнее поликарбанат с наполнителем в 15% углеродного волокна. Так как изделие из данного материала имеет повышенную жесткость, то его хрупкость повышена [1]. Если провести постобработку «аннелинг» для снятия внутренних напряжений и улучшения качества поверхности можно повысить прочность на 10-15%, но при этом потеряв в ударной вязкости соответствующее значение. Поэтому, чтобы компенсировать потерю в ударной вязкости следует выполнить заполнение в виде сотовых структур, которые помогут в поглощении энергии удара.

Для малосерийного производства деталей наилучшим считается штамп FDM-печати. Его изготовление экономит время и затраты. Изготовление оснастки заключается в послойном создании объектов. В таблице 1 представлены основные переходы при создании 3D-деталей оснастки.

	Таблица 1. Иллюстративный материал ведения технологического процесса

	№
	005
	010
	015

	Иллюстративный материал
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	Наиме-нование
	Подготовка к 3D печати
	3D печать моделей
	Постобработка напечатанных деталей


До печати оснастки следует провести численное моделирование задач прочности для этой оснастки, которое существенно сэкономит время, ресурсы, и позволит сократить объемы натурных испытаний, а также более тщательно оптимизировать конструкции [2].

На нижеприведенном рисунке 1 представлены результаты моделирования в программе QForm для FDM штампа (в 29°).

	[image: image4.png]& Ofvexrs
@ 3eroronea  Suzomosa
X —"
T Vcrpymest 1 Mampua
P Viscrpywes 2 yancon
& QI Mockocru cevern

@O nnockocrs paspesa 1

Obsext

Konusecrso wkrepsanoe

B

Mocrpous rucrorpanuy:
© o obseny
© o nosepxocn
© no cevermio

© no korrypy ceuennn

O6nacrs:
© Bece obvext

© Buanuan acte.

Yposens nepuentina 1[%]

5

Yposens nepuentina 2 %]

o5

i Cramucrina - 1 [CAUsers\Student\ Documents\MT13 31M_Kat\np3\QForm] Oam-pasaaa (1]

% obnéma

500
550

00

Musnanstioe suauerme [MTTal
Makcumansroe snavenme [Mal:
Marenarnaeckoe oxugarme [Mrla}:

Crangaproe omcnonenie [Mal:

Koaapuunert acammerpun
Koaapmuner axcuecca

5 nepuermuns [MrTal

95 nepuermus [MTTal

es0
100
750
800
850
@

Wirencuanocrs wanpaxermii [MTla]

e e

1250

273081

515456
122938
6927
267
5639
1075
04208
5303
139

VIHTEHCMBHOCTE HanpsXeHni

0~ s~ o D | Elin

1250
-

TE ©aem0

1100 O Konmsecrso

1050 G

Lo © Pasnep wara

%50

%0 2

850 Ananason swaueni nomn
20 122838

70 515455

70 Copocurs

0 © o wary

LD © o onepaunn

© Mo cevermro

MosepxriocTs
Temneparypa
5 Hanpcerme
Cpearee Hanpmxesme.
Vi

Conporuanermne acgopuauyn
& Heopmausn
Mracrmseckas acopmanyn
Cropocrs aegopuamn
& Cropocrs
Berop cropoctn
Cropocrs X
Cropocrs Y
CropocrsZ
Bncraruns go wcrpymenta
Gartfeld
Aganauyn




	[image: image5.png]T QForm 11.02
@ B s~ o QO Bl

5§ Wncrpymermer

G Viacrpyment 1 Mampuua B 0170

P Viucrpymen 2 Myancon 0160 Yposnu
0150

0.140
0130
0120
0110
0.100
00%
0080
0070
0060
0050
0040
0030
0020
0010
0000

[t

- o x

O6ven [nr} 273081

Muinansroe sHauene 24878406

Makcumansroe aveme 0.168567

Konusecrso wkrepsanoe Marenarnucckoe oxugare 003238

i3

Crangapmoe oTkonenve 004122
Meguana 0009257

Koaapuunert acammerpun 1145

BSE L3

MosepxriocTs
Teuneparypa
5 Hanpcerme
Cpearee Hanpmxerme
Virencuerocrs Hanpkerii
Conporenenie acpopmaLim
& Jeopuaus

Kosdmunen secueccs 01283
Mocrpous rucrorpanny: ppnuent sccu

5 nepuermune 654005
95 nepuentuns 04215

% obnéma

Ckopocrs acpopmaLi
& Cropocts
Bexrop cropocn
Cropocts X
Cropocts ¥
Cropocts Z
Ducranuns 4o wncrpymenta
Gartfield
Agaraups

Yposens nepuesmuna 1 (%]

5

Yposens nepuesmina 2 [%]

95

[17] Dil:l:;a_,
95982485882

0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170

Mracruseckan aedopmauns

e e






	a)
	б)

	[image: image6.png]B Ofwexe

E

G

Uncrpymesr
T Vcrpymest 1 Mampua
P Viscrpywes 2 yancon

Obsext

3aror:

Konusecrso wkrepsanoe

i3

Mocrpouts rucrorpanmy:

% obnéma

) Bugumias wacrs,

Yposens nepuesmuna 1 (%]

5

Yposens nepuesmina 2 [%]

95

s00
ss0
o
es0
100

Conporuanenue aedopmaumn [MTla]

e e

1250

O6ven [nr}

Musnanstioe suauerme [MTTal
Makcumansroe snavenme [Mal:
Marenarnaeckoe oxugarme [Mrla}:

Crangaproe omcnonenie [Mal:

Meguana [MTa]:

Koaapuunert acammerpun

Koaapmuner axcuecca

5 nepuermuns [MrTal
95 nepuerinns [MTal:

273081

530174
122938
928
266
5639
1075
04207
5303
139

i S8 |/}
! ik
e

[SSENIRERY Conporuanerivie Aegopuatim

B~ aeor o QOB

1250
1200
1150
1100
1050

iy asmep wara
950

2.0 & v

850 Lvanason suasenwii nona

Yposru

800
750
70
650
600
550
500

E)

MosepxriocTs
Teuneparypa
5 Hanpcerme
Cpearee Hanpmxerme
Vikrencueriocrs Hanpakeruii

& Jegopuaus
Mnacruseckas aepopuauns
Cropocrs acopmaLi
& Cropocts
Bexrop cropocn
Cropocts X
Cropocts ¥
Cropocts Z
Ducranuns 4o wncrpymenta
Gartfield
Agaraups




	[image: image7.png]Wrctpyment 2: Myarcon - Mepemewerne, mm

ST T T T

x10%





	в)
	г)

	Рис. 1. Результаты моделирования в программе QForm: а) интенсивность напряжений в заготовке; б) значения пластической деформации в процессе формообразования; в) значения сопротивления деформации в процессе формообразования; г) график зависимости перемещения от времени, мм


В таблице 2 продемонстрированы основные этапы создания заготовок для изготовления изделий «Переходник» в штампе полученным методом FDM-печати. Материал штамповой оснастки: PC-CF15 для матрицы и пуансона, ABS - для вспомогательных элементов. Материал трубчатой заготовки - алюминий. Неуказанные данные в таблице являются стандартными для проведения операции сжатия.

	Таблица 2. Пошаговое проведение эксперимента по созданию деталей в штампе полученном методом FDM-печати

	[image: image8.png]


[image: image9.png]



	1. Подготовка рабочей оснастки для совершения операций. Распиливание расходного материала в виде трубы диаметра 30 мм и толщины в 1 мм шагом в 29, 30, 32 мм, а также визуальная проверка исправности основного оборудования и полуфабрикатов. После распиливания удалить заусенцы и закруглить торцы у заготовок.

	Подготовка и настройка оборудования TestSystems к проведению эксперимента. Проведение эксперимента и получение результатов (см. таблицу 2.1.).

	Таблица 2.1. Основные параметры для осуществления эксперимента и результаты его проведения
[image: image10.png]OUCHOBHEI€ ITapaMETPEI VLA OCYIIECTBICHHA S5KCIIEPHMETPA H PE3YIBTATEl €T0 MPOBEACHHA

Bricota

Beicora obpasna | J[ByCTOPOHHSA Verme TIpenen e TloBpex-
Ne Tex. H3r. mTamMma HauaIbHAL Jnedopmarms, TIPOYHOCTH JZleHHe
(cpemmsst), MM MM () T (MIIa) JOHETHAX HHCTPyMeHTa
P ’ (max), MM
1 | FPM (e =29°) =>anmemmr (105° = 29 6 6562 20, 891 27 Orcroerme
30 MuH.)=>cMa3Ka Ba3eIHHOBAL
o | FDM(a =25 = ansemmr (105° = 30 6 9872 30,804 29 Orcroerme
30 MuH.)=>cMa3Ka Ba3eIHHOBAL
3 | FDM(a=31%) —ammenmr (105° = 2 7 4698 29 Hesmaunt-oe
30 MuH.)
TpadHK yCHIHe-lepeMeleHHe- TpadHK IepeMeIeHHe-HAIPSIKEHHE
=] B oo Ot T T
o S
/
= /
1.1. / 12.





Графики усилие-перемещение и получившиеся детали
1

2

3

[image: image11.png]{TIAaBAITa FETT AR | uerpaniva Tevmepatupe

6500

5000

5500

5000

4500

4000

00

000

2600

2000

1500

1000

500

05 15 25
[ s isecceswl] =

45 55





[image: image12.png]{TIAaBAITa FETT AR | uerpaniva Tevmepatupe
10000

000

000

7000

5000

5000

4000

000

2000

1000

05 15 25 35 45 55

[ s isecceswl] = V: Vewnne T i





[image: image13.png]A
8000

4000

4,000

8,000 L, Mm




[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]






Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что угол штамповой оснастки менее 30° является непригодным для изготовления деталей. Таким образом следует брать угол в диапазоне от 30° до 40°. Также следует учесть, что прочность материала и шероховатость поверхности играют ключевую роль в вопросе изготовления качественной и относительно надежной оснастки для производства переходников. Так как способ изготовления FDM печать толщиной слоя в 0,16 мм, то шероховатость поверхности очень высокая и смазка не справляется с возложенной на нее задачей. Тем самым для устранения данных проблем следует задать толщину слоя в 0,08 мм.

Литература
PC-CF (Carbon Fiber Polycarbonate) | F3DP — студия 3D-печати.  [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://f3dp.ru/materials/pc-cf/?ysclid=mmynb8tyra948341779 (дата обращения 20.03.2026)

Малюх, В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций: учебное пособие / В. Н. Малюх. — Москва: ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1314 (дата обращения 20.03.2026)

1

