http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 


УДК 620.197.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ, НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 В УЗЛАХ ТРЕНИЯ ДВС
Анюшина Мария Михайловна
Студент 1 курса магистратуры, 

кафедра «Технологии обработки материалов»

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Научный руководитель: Д. Б. Слинко, 
кандидат наук, доцент кафедры «Технологии обработки материалов»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сельскохозяйственного назначения применяются для мониторинга состояния растений, анализа почвы, картирования полей, внесения удобрений и пестицидов [1]. Для обработки больших площадей перспективны БПЛА с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), обладающие большей продолжительностью полёта и грузоподъёмностью по сравнению с электрическими аналогами.

ДВС для БПЛА должны обладать малой удельной массой, высокой надёжностью и энергоэффективностью [2], что требует применения алюминиевых сплавов с упрочнением рабочих поверхностей цилиндропоршневой группы. Традиционные методы упрочнения (хромирование, газоплазменное напыление, анодирование, композитные покрытия) имеют существенные ограничения: токсичность, пористость, низкую адгезию и термическую стойкость.

Эффективной альтернативой является микродуговое оксидирование (МДО) – электрохимический процесс формирования керамических покрытий на алюминиевых сплавах [3, 4]. Покрытия МДО отличаются высокой микротвёрдостью (до 25–28 ГПа), толщиной до 300–400 мкм и температурой плавления свыше 2000 °C [5].

Таким оюразом, цель работы – повышение ресурса и снижение массы сельскохозяйственных БПЛА нанесением МДО-покрытия на гильзы цилиндров ДВС.

Исследования проводились на алюминиевом сплаве Д16 и сплаве АД1. МДО осуществляли в электролите (Na₂SiO₃ – 7 г/л, КОН – 1 г/л) при плотности тока 18–20 А/дм² в течение 60 мин. 

Металлографический анализ показал, что на сплаве Д16 формируется более тонкое покрытие (40,34 ± 9,08 мкм), чем на АД1 (56,70 ± 15,64 мкм), но с повышенной однородностью (отклонение 22,5% против 27,6%) (рисунок 1). Покрытие на Д16 имеет оптимальный фазовый состав с преобладанием кристаллической муллитной фазы (42,15%).

	[image: image5.png]16 c MAO-nokpsiTHeM

116 6e3 noxkpeiTna
20 TPHEONOTMIECKIX HCNBITaHMA RO TPUGOROTECKWX UCTbITaHMA
ym pm
4 4
2 2
0 0
2 2
- -
1 15 2mm 1 15 2mm
16 6e3 noxpsiTHA A16 ¢ MAO-nokpsiTHeM
OGN NPUNOXEHWA CTYNEHUTOM Har Py3KH OCNE NPUNOXEHVA CTYNEHYATOM HArPy3KH
pm
‘4
2
o U . 1
| T
o I
e >
1 15 2mm " s S
16 6e3 noxpuiTa 16 ¢ MAO-noxpbiTHEM
NOCNE UCNBITaHNA NP Harpysxe SH B Tey. 2 NOCNE MCNbITaHNiA NP Harpyske SH B Tey. 2
uacos acos
wm A pm
. .
: STMAT
0 o i ‘V’
2 2
“ al
1 15 2mm 1 15 2mm





	а)
	б)

	Рисунок 1 – Распределения толщин МДО-покрытия на образцах: 
а) из сплава Д16; б) из сплава АД1


Трибологические испытания выявили существенное улучшение характеристик пар трения с МДО-покрытием. Коэффициент трения снизился с 0,132 до 0,101 при повышенной стабильности (стандартное отклонение < 0,001), что свидетельствует о формировании устойчивой трибосистемы (рисунок 2, 3).

	[image: image2.png]16 603 noxpurr:
St 0005 mn 0003 max 0169 mea 0088 s do. 10052

A16 < MAO-norpuTmen:
St 0000 0000 max G175 men 009 s oo 10051

716 o3 noxpurmis:
%, Tpounn
ey xouTp 1o

o o
§ 1500
H
§oner
H
o
W
008 7300
OB TGOS Z3E03  3STEOT  ATGE0)  §9sE0)
iy 800 0 Cr )
Ol TANGS agsos  4secos oy e

yre oo,




	[image: image3.png]206 3 g, o S 2 s
St 0001 i 0001 max. 0101 men:0132 s g 10008

16 ¢ MAO-noxpsen,npw 9H 2 aca:

6. oo
ryua wp-Tens

==

S T gy

Iy xonp-Tens
pE—
ord s
oo o
Foo d oo
d o
o
P <

e

% TAR

ol Aoy e sssEms Aoy uasens

Tyrs Toen,





	Рисунок 2 – Графики зависимости коэффициента трения и глубины нажатия контртела от пути трения и нормального давления на этапе приработки для образца из сплава Д16 без покрытия и с МДО-покрытием
	Рисунок 3 – Графики зависимости коэффициента трения и глубины нажатия контртела от пути трения и нормального давления при приложении оптимальной нагрузки для образца из сплава Д16 без покрытия и с МДО-покрытием


Снижение трения обусловлено микроструктурой покрытия: микропоры и кратеры, формируемые при МДО, удерживают смазочный материал, обеспечивая непрерывную подпитку масляной плёнки в зоне контакта.

Испытания на прирабатываемость показали рост оптимальной рабочей нагрузки в 1,8 раза (с 5 до 9 Н) и предельной нагрузки без заедания – в 1,3 раза (до 13 Н). Повышение несущей способности объясняется увеличением твёрдости поверхности с 130 HV у Д16 [6]  до 789–1039 HV у МДО-покрытия [6] .

Наиболее значимым результатом стало снижение объёмного износа стального контртела в 19 раз, а суммарного фактора изнашивания пары трения – в 27 раз (таблица 1). При этом износ алюминиевых образцов остался сопоставимым, несмотря на более высокую нагрузку при испытаниях покрытого образца. Показатель прирабатываемости сохранился на исходном уровне, что гарантирует нормальное функционирование узла в начальный период эксплуатации.

Таблица 1. Показатели износа пар трения

	Пара трения
	Показ. Прираб.,

П
	Объем износа образца, м3
	Объем износа шарика, м3
	Интенсивность изнашивания
	Фактор изнашивания

	
	
	
	
	образца Jд
	шарика Jш
	суммарная Jс
	образца Fд
	шарика Fш
	суммарный Fс

	Д16 с МДО- покрытием
	13,64
	2,66∙10-12
	1,78∙10-10
	3,70∙10-15
	2,47∙10-13
	2,51∙10-13
	7,40∙10-16
	4,94∙10-14
	5,01∙10-14

	100Cr6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д16 без покрытия
	13,2
	2,74∙10-12
	9,36∙10-12
	3,81∙10-15
	1,30∙10-14
	1,68∙10-14
	4,23∙10-16
	1,44∙10-15
	1,87∙10-15

	100Cr6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Профилометрические измерения подтвердили улучшение микрорельефа поверхности после испытаний (рисунок 4), что коррелирует со снижением коэффициента трения и повышением износостойкости. 

	
[image: image4]

	Рисунок 4 – Изменение профиля канавки на участке [1; 2] мм


Таким образом, для повышения ресурса сельскохозяйственных БПЛА с двигателями внутреннего сгорания целесообразно применение технологии микродугового оксидирования для упрочнения гильз цилиндров из алюминиевого сплава Д16. Полученные результаты подтверждают, что МДО-покрытие значительно снижает износ пары трения и коэффициент трения, повышая нагрузочную способность узла без утяжеления конструкции. Внедрение данной технологии позволит увеличить надёжность и эффективность беспилотных систем при сохранении их ключевых преимуществ.
Литература

1. Хла Мо. Салаев Б. К. Анализ применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве / Б. К. Салаев, А. А. Серегин, В. А. Эвиев [и др.] // Вестник аграрной науки Дона. – 2022. – Т. 15, № 4(60). – С. 29–44. – DOI 10.55618/20756704_2022_15_4_29-44. – EDN XLBXGC. 

2. Тахиров, П. М. Проектный расчёт надёжности функционирования бесколлекторного двигателя / П. М. Тахиров, В. Н. Астапов // Международный студенческий научный вестник. – 2024. – № 6. – (Технические науки).

3. Чавдаров, А. В. Технологические приемы восстановления зеркала гильзы цилиндров / А. В. Чавдаров, А. А. Толкачев // Технический сервис машин. – 2021. – № 4(145). – С. 119-127. – DOI 10.22314/2618-8287-2021-59-4-119-127. – EDN OCCMRR.

4. Попов, Н. А. Исследование свойств комбинированного покрытия для восстановления изношенных гильз цилиндров / Н. А. Попов, А. В. Чавдаров // Технический сервис машин. – 2023. – № 1(150). – С. 130-139. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-1-130-139. – EDN CNHSDW.

5. Комаров, А. И. Износостойкие композиционные МДО-покрытия, модифицированные углеродными и керамическими наночастицами / А. И. Комаров // Перспективные материалы и технологии : монография : в 2 т. / УО "ВГТУ". – Витебск – 2017. – Т. 2. – С. 418–434.

6. Бутягин П. И. Технологические и экологические аспекты микродугового оксидирования / П. И. Бутягин, С. С. Арбузова, А. В. Большанин, А. И. Кондратенко // Гальванотехника и обработка поверхности. – 2020. – Т. 28, № 2. – С. 29–38.
1

[image: image1.png]WAk ‘RHUTILOL

O6pazeu "o6p - A16"

[wmPab. cnon |
-y

WM ‘RHUTTIVOL

O6pazeu “Heobp - AQL"




