http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.791.754.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК РАМЫ КУЗОВА КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА ПРИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКЕ
Ширкин Сергей Сергеевич
Студент 6 курса, специалитет
кафедра «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: А.П. Выборнов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

При сварке в защитных газах рамных конструкций кузова карьерных самосвалов важную роль играет распределение тепловложения и геометрия сварных швов, определяющие величину возникающих сварочных деформаций. Особенно значимым является соотношение катетов угловых швов, а также последовательность их выполнения, так как именно эти параметры влияют на характер температурных полей и последующие перемещения конструкции. Нерациональный выбор геометрии швов и режимов сварки приводит к значительным деформациям, ухудшающим точность сборки и эксплуатационные характеристики изделия [1].

Целью работы является определение угловых деформаций поперечных и продольных балок рамы кузова карьерного самосвала при роботизированной сварке, а также подбор рациональных режимов сварки и геометрии швов для минимизации перемещений конструкции. Исследование проводилось на модели рамы, выполненной из стали 10ХСНД, с использованием сварки в защитных газах проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6 мм. Рассматривались три варианта геометрии сварных швов (катеты 8–8 мм, 8–4 мм и 4–4 мм). Для анализа температурных полей и деформаций применялось численное моделирование методом конечных элементов в программной среде ANSYS [2, 3].

В результате проделанной работы были решены следующие задачи:
1. Установлено, что при симметричных швах с катетами 8 мм возникают наибольшие деформации, сопровождающиеся значительными угловыми перемещениями поперечной и продольной балок;

2. Показано, что уменьшение катета внутреннего шва до 4 мм при сохранении внешнего 8 мм приводит к существенному снижению деформаций за счёт компенсации тепловложений;

3. Подтверждено, что рациональное сочетание геометрии швов и режимов сварки (170 А, 22 В для катета 4 мм и 360 А, 32 В для катета 8 мм) позволяет минимизировать перемещения конструкции;
4. Разработаны практические рекомендации по выбору режимов сварки и технологии выполнения швов для снижения деформаций рамных конструкций.
Литература
1. Винокуров В.А. Сварочные деформации и напряжения. М.: Машиностроение, 1968. 130-236 с.
2. Теория сварочных процессов: учебник для вузов / под ред. В.М. Неровного. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 702 с.

3. Басов, К. А. ANSYS: справочник пользователя: справочник / К. А. Басов. - Москва: ДМК Пресс, 2018. – 520-630 с.
1

