http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.791.927.5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ ВВОДА ХОЛОДНОЙ

ПРОВОЛОКИ ПРИ НАПЛАВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИСАДКИ
Ягудин Рамиль Ильхамович
Студент 6 курса, специалитет
кафедра «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: А.П. Выборнов, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

При восстановлении роликов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) методом дуговой наплавки в среде защитных газов с использованием дополнительной присадки важную роль играет положение точки ввода холодной проволоки в сварочную ванну [1]. От него зависят полнота расплавления присадочного материала, величина тепловложения в основной металл и качество формирования наплавленного валика [2]. Неправильный выбор данного параметра приводит к перегреву или недогреву присадки, что вызывает структурные дефекты и ухудшение механических свойств наплавленного слоя [3].

Целью работы является определение рационального положения точки ввода холодной проволоки и анализ влияния её смещения на температурный режим наплавки ролика МНЛЗ (∅180 мм, сталь 25Х1М1Ф) проволокой НП30ХГСА диаметром 4 мм при токе 360 А и напряжении 30 В. Для расчёта температурного поля использована аналитическая модель быстродвижущегося линейного источника тепла в пластине [4]. Исследованы три варианта расположения точки ввода в диапазоне скоростей подачи 0,15–0,35 м/мин.

1. В результате проделанной работы были решены следующие задачи:
2. Подтверждено, что расчётная точка ввода при скорости подачи 0,25 м/мин обеспечивает достижение целевой температуры;

3. Установлено, что смещение точки ввода приводит к перегреву, который не может быть скомпенсирован изменением скорости подачи в рабочем диапазоне;

4. Показано, что смещение вызывает недогрев, однако компенсация возможна путём снижения скорости подачи;
5. Установлен практический допуск на положение точки ввода от расчётной.
Литература
1. Смоленцев М.С., Смоленцев А.С., Коробов Ю.С., Шолохов М.А. Влияние дополнительной горячей присадки при дуговой сварке порошковой проволокой высокопрочных сталей // Вестник ПНИПУ. Машиностроение. Материаловедение. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 87–94.
2. Чеканов В.А., Богданов И.С., Грашков С.А. Наплавка с использованием дополнительного присадочного материала // Инновационные методы проектирования строительных конструкций зданий и сооружений. – 2019. – С. 285–289.
3. Горбачёв Д.Р. Теоретическое сравнение технологий восстановления деталей // Наука без границ. – 2021. – № 3 (55). – С. 40–45.
4. Теория сварочных процессов: учебник для вузов / под ред. В.М. Неровного. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 702 с.

1

